沥青路面铺设施工工序

1、透层、粘层：1)材料品种：PC-2乳化沥青

2)喷油量：1.2L/㎡

3)透层油

2、封层：1)材料品种：稀浆封层ES-3

2)厚度：1cm

3、透层、粘层：1)材料品种：PC-3改性乳化沥青

2)喷油量：0.6L/㎡

3)粘层油

4、沥青混凝土：1)沥青品种：石油沥青

2)沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土

3)石料粒径：按设计要求

4)掺和料：按设计要求

5)厚度：6cm

5、透层、粘层：1)材料品种：PC-3改性乳化沥青

2)喷油量：0.6L/㎡

3)粘层油

6、沥青混凝土：1)沥青品种：石油沥青

2)沥青混凝土种类：AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土

3)石料粒径：按设计要求

4)掺和料：按设计要求

5)厚度：4cm